Очиститель Типром Плюс

Концентрат, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

Назначение
Для очистки фасадов из кирпича, искусственного и натурального камня от солевых отложений, остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений

Применение
- Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0°С по сухой поверхности.
- Развести водой в соотношении от 1:2 до 1:5 (в зависимости от количества высолов на обрабатываемой поверхности).
- Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.
- Очиститель наносить на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3 – 5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой).
- Удалить продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой.
- При повторном выступании солей необходимо повторить обработку раствором более низкой концентрации.
- После высыхания, через 24 – 48 часов, для защиты фасадов от атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрфобизирующими составами серии «ТИПРОМ®» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

Технические показатели качества
Растворяющая способность:
- кальция углекислого, г/100 мл
очистителя, не менее - 14
- кальция сернокислого, г/100 мл
очистителя, не менее — 1,2

Упаковка, хранение и транспортировка
Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.
Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30°С. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -10°С