Типром Д. Гидрофобизирующая жидкость. » Отсечная гидроизоляция

ТУ 2229-070-32478306-2003

Описание материала

Суперконцентрат .

Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета.

Для устройства инъекционной гидроизоляции кирпичных фундаментов.

Для придания водогрязеотталкивающих и антисептических свойств силикатному кирпичу, бетону, штукатурке всех разновидностей, известняку, гипсу, шиферу и другим строительным материалам.

Не рекомендуется для обработки облицовочного керамического кирпича.

Особенности

проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,5–10 мм. и создает водоотталкивающий паропроницаемый слой;

антисептические свойства обеспечиваются на всю глубину пропитки;

внешний вид строительных материалов после их обработки не изменяется;

срок службы не менее 6 лет.

Показатели

снижает водопоглощение в 10-50 раз, увеличивает морозостойкость в 1,5-3 раза;

защищает от высолов;

в качестве грунта для фасадных красок на растворителях.

Рекомендации по нанесению материала

Суперконцентрат «Типром Д» развести водой в соотношении:

1 л. «Типром Д» - не менее 24 л. воды.

Наносить на сухую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя двумя слоями с промежутком 10-15 минут при температуре не ниже +50С.

Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов.

Расход готового раствора:

100-350 мл./м.2 – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики

Внешний вид	Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета, допускается наличие взвешенных частиц.

Плотность, г./см.3	 1,18-1,36

Массовая доля кремния, %	8,0 – 8,8

Упаковка

Полиэтиленовые канистры 1 и 5 л.

Хранение

Гарантийный срок хранения 12 месяцев при температуре от +5С до +30С в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.