# Типром М. Модификатор цвета (эффект "мокрый камень") со свойством гидрофобизации.

О материалах

ТУ 2229-100-32478306-2003

Готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе. Применяется для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта "мокрого камня").

Преимущества

- изменяет внешний вид мелкопористых минеральных материалов;

- усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя;

- создает гидрофобный эффект;

- срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

Рекомендации по нанесению материала

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при tº от -5 до +30ºС.

Внимание. 
Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки "мокрого эффекта" перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.
Типром М не рекомендован для горизонтальных мелкопористых поверхностей (клинкерная плитка и пр.), длительное время находящихся в контакте с водой.
Характер пористости материала можно косвенно определить путем простого обрызгивания поверхности водой. Если по истечению 2-х минут нанесенные капли полностью впитываются, то поверхность не относится к мелкопористой.

Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается наличие осадка и механических примесей. |
| Водонепроницаемость, мм. вод.ст., | 120,0 |
| Плотность, г./см.3 | 0,70 - 0,95 |
| Расход материала | 150-350 мл./м.2 в зависимости от пористости поверхности. |

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Хранение, транспортировка

Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре не ниже -5ºС.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Не адсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.