Эпоксидный компаунд Этал-370 -

Компаунд Этал-370 представляет собой низковязкую модифицированную эпоксидную диановую смолу.

Предназначен для изготовления покрытий, стеклопластиковых и углепластиковых изделий, герметизации и изоляции в электротехнике. Содержит активный разбавитель. Обладает вязкостью в 4,5-5 раз ниже, чем эпоксидная смола ЭД-20. Поставляется в евроведрах по 10 и 20 кг и в бочках по 240 кг.

Может быть использован с любыми отвердителями марки Этал, как холодного, так и горячего отверждения, и с отвердителями сторонних производителей.

Эпоксидная модифицированная смола Этал-370 всегда есть на складе. Доставка.

Стоимость (цена) эпоксидного компаунда Этал-370 сегодня:Название	кг в комплекте	руб за кг	руб за комплект

комплект	20	191	3820

комплект	10	194	1940

Купить эпоксидный компаунд Этал-370 можно со склада в Москве.

Заявку направлять по факсу (495)348-23-31.

По качественным показателям компаунд КДА

соответствует требованиям ТУ 2257-370-18826195-99.

Технические требования к компаунду Этал-370Наименование показателя	Норма по ТУ

Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	21,5

Массовая доля летучих веществ, %, не более	1,5

Массовая доля ионов хлора, %, не более	0,008

Массовая доля омыляемого хлора, %, не более	0,6

Динамическая вязкость при 25°, Па с , не более	4,5

Время желатинизации при 20°, мин, не менее	70